El sistema Isolcúpolex ® puede configurarse de diferentes maneras. Las medidas que se indican a continuación corresponden al isolcúpolex® nominal de 11 cm de canto y 7,3 cm de aislamiento

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración | Altura de encofrado (cm) | Altura de la cámara (cm) | Espacio para paso de tuberías (cm) | Espesor de aislamiento (cm) |
| ISOLCÚPOLEX + CORONA | 11 | 3,7 | 2,5 | 7,3 |
| ISOLCÚPOLEX + BANDEJAS | 13,5 – 22 | 6,2 – 13,7 | 5 – 12,5 | 7,3 |
| ISOLCÚPOLEX + ISOLPIÉ | A partir de 23,5 | A partir de 16,2 | A partir de 15 | 7,3 |
| ISOLCÚPOLEX + TUBO + ISOLPIÉ | Hasta 250 | Hasta 297,5 | Hasta 241,5 | 7,3 |

Prestaciones térmicas del sistema Isolcúpolex®

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración | Altura de encofrado (cm) | Transmitancia U (W/m2 °K) | |
|  |  | Con disco EPS | Sin disco |
| ISOLCÚPOLEX + CORONA | 11 | 0,0906 | - |
| ISOLCÚPOLEX + BANDEJAS | 13,5 – 22 | 0,1528 – 0,2951 | - |
| ISOLCÚPOLEX + ISOLPIÉ | 24,5 – 58,5 | 0,418 – 0,445 | 0,504 – 0,453 |